ASA – materiał do druku 3D odporny na warunki atmosferyczne

ASA jest termoplastem który coraz częściej zaczyna być stosowany jako materiał alternatywny dla ABS. Tworzywo ASA oprócz wysokich własności wytrzymałościowych, posiada bardzo dobrą odporność na warunki atmosferyczne, a w szczególności na promieniowanie UV.

ASA – materiał do druku 3D odporny na warunki atmosferyczne

ASA jest termoplastem który coraz częściej zaczyna być stosowany jako materiał alternatywny dla ABS. Tworzywo ASA oprócz wysokich własności wytrzymałościowych, posiada bardzo dobrą odporność na warunki atmosferyczne, a w szczególności na promieniowanie UV.

Przykład zastosowania materiału ASA do produkcji obudów lusterek samochodowych

Materiał ASA jest wykorzystywany w technologii FDM (Fused Deposition Modeling). Wydruki z tego materiału nadają się do zastosowań zewnętrznych, czyli tam, gdzie detal jest narażony na niekorzystne oddziaływanie warunków atmosferycznych. Z powodzeniem zastępuje większość materiałów, które po upływie czasu pękają, żółkną lub tracą kolor. Materiał ASA jest dostępny w standardowych kolorach i charakteryzuje się lekkim połyskiem.

Pobierz kartę materiałową dla tworzywa ASA. Napisz na: info@druk3d.cx

ASA ze względu na swoje właściwości posiada duży potencjał. Zakres temperatury wymaganej w procesie tworzenia wydruku 3D oscyluje w granicach 230-250°C. Termoplast charakteryzuje się niedużym skurczem materiału, przybliżonym do ABS. Aby zminimalizować to zjawisko, stosuje się chłodzenie podczas nakładania kolejnych warstw. Materiał wymaga podgrzewanego stolika roboczego do temperatury 90-100°C. Służy to lepszej przyczepności elementu do stolika roboczego oraz zmniejszeniu skurczu materiału na styku modelu z podłożem.

Obudowa gniazda elektrycznego wykonana z materiału ASA

Często porównuje się ASA do ABS ze względu na podobne właściwości mechaniczne, jednak zastosowanie obu tworzyw jest zupełnie inne. Ze względu na dużo lepsze zachowanie barwy i kształtu mimo upływu czasu oraz większą odporność na działanie promieni UV, ASA jest bezkonkurencyjna. Termoplast ten charakteryzuje się dobrą odpornością chemiczną i termiczną oraz wysoką udarnością nawet w niskich temperaturach.

Modele wykonane z ASA można z powodzeniem obrabiać mechanicznie, przy pełnym wypełnieniu modelu dopuszczalne jest nawet gwintowanie otworów. Wydruki z tego materiału są z powodzeniem stosowane na zewnątrz zabudowań bez względu na warunki atmosferyczne, łącząc wytrzymałość mechaniczną z bardzo dobrą estetyką modelu.

Dlaczego materiał ASA to dobry wybór do drukowania 3D funkcjonalnych prototypów i finalnych elementów?

l ASA to jeden z filamentów wyższej jakości stosowanych w technologii FDM,

l posiada zbliżone własności wytrzymałościowe do ABS,

l jest odporny na promieniowanie UV, przez co może być stosowany przez długi czas na zewnątrz, nie zmieniając przy tym swoich własności, kształtu oraz koloru,

l z powodzeniem może być obrabiany mechanicznie.

Poznaj właściwości filamentu ASA. Otrzymaj bezpłatny wydruk próbny: http://www.cadxpert.com.pl/wydruk-probny.html